RESINAS ACRÍLICAS

CÁTEDRA DE BIOMATERIAELS DENTALES

Agosto de 2008, Fac. Odontología UNCuyo, Mendoza

Dr. Alejandro Fernández (Profesor Titular)

Dra. María Gabriela Donna (Jefe de Trabajos Prácticos)

Las resinas acrílicas se utilizan en odontología desde 1930, y son esencialmente un polímero rígido y termofijo (a diferencia de los elastómeros, que como su nombre lo indica son polímeros elásticos, y del poliestireno que es termoplástico).

El monómero es el meta acrilato de metilo, que al polimerizar por adición debido a la presencia en su molécula de una doble ligadura, se transforma en polimetacrilato de metilo (PMMA), o mejor conocido por nosotros como resina acrílica.

En el año 1.999 se publicó la última noma ISO que regula la fabricación y el uso de materiales dentales basados en resinas poliméricas. Esa norma (ISO 1567/99) establece, entre otras cosas, la nómina de esos materiales:

- Poliésteres del ácido acrílico.

- Poliésteres sustituidos del ácido acrílico.

- Poliésteres vinílicos.

- Poliestireno.

- Poliéteres del ácido acrílico modificados con elastómeros.

- Policarbonatos.

- Polisulfonas.

- Poliésteres del ácido di metacílico.

- Poliacetales.

- Copolímeros o mezclas de todos los anteriores.

El polimetacrilato de metilo que hemos nombrado, pertenece al primer grupo de esta nómina establecida por la norma ISO.

Características y propiedades físico – químicas del PMMA:

El metacrilato de metilo se caracteriza por:

Punto de ebullición: 100,8 ºC.

Es más liviano que el agua (densidad: 0,945 g/ml a 20 ºC).

Es un excelente solvente orgánico.

El PMMA tiene las siguientes características:

Es una resina muy estable y transparente.

Permite la transmisión de la luz ultravioleta (250 nm de longitud de onda).

Es traslúcido.

Puede ser pigmentado y coloreado y los colores que se obtienen permanecen estables.

Densidad mayor a la del monómero: 1,19 g/ml.

Dureza Knoop: 18 a 20 por unidad.

Resistencia 60 MPa.

Módulo de elasticidad: 2.400 MPa (2,4 GPa).

Tiene buen comportamiento biológico, mecánico, estético y de manipulación.

Tolera bien la temperatura bucal (37º C).

Es insoluble en saliva.

Es una resina inodora, insípida, no tóxica y no irritativa de la mucosa bucal.

La irritabilidad es proporcional a la cantidad de monómero residual.

La manipulación del producto es muy importante para obtener un adecuado grado de polimerización y con ello se mantengan las propiedades mencionadas.

Este material es empleado para la confección de: cubetas individuales,  rodetes de mordida en prótesis completa, incrustaciones, coronas y puentes  provisorios y frente estético de coronas metálicas, placas de relajación, base de prótesis total o parcial removible, dietes artificiales para prótesis removible.

Clasificación de las resinas según su forma de polimerización:

De acuerdo con la norma citada más anteriormente (ISO 1567/99), se las clasifica de la siguiente forma:

Tipo I: Polímeros termopolimerizables.

Tipo II: Polímeros autopolimerizables.

Tipo III: Polímeros termoplásticos.

Tipo IV: Polímeros fotopolimerizables.

Tipo V: Polímeros termopolimerizables  con microondas.

El polímero utilizado en odontología, en los de tipo I, II y V es el PMMA.

El en el tipo III es el poliestireno, mientras que en el tipo IV son un material compuesto, formado por una matriz de dimetracrilato de uretano (UDMA) y monómero de resinas acrílicas de alto peso molecular, que contiene un relleno orgánico de perlas de resina acrílica y otro inorgánico de sílice ultrafino.

Todas estas consideraciones son importantes par la adecuada manipulación del matrial.

Bibliografía:

    - Macchi, Ricardo L: “Materiales Dentales”. Cuarta Edición. Editorial Médica Panamericana S.A., Buenos Aires, 2007.

    - Barreiro, Marta; Álvarez Cantoni, Héctor: “Colección Fundamentos, técnicas y clínica en Rehabilitación Bucal”. Tomo 2: Prótesis total removible. Capítulo 11: Materiales Dentales y Prótesis Parcial Removible. Editorial Hacheace, Buenos Aires 2002.

    - Vega del Barrio, José M: “Materiales en Odontología. Fundamentos biológicos, cínicos, biofísicos y físico – químicos.”Ediciones Avances. Madrid 1996.

ESTE MATERIAL ES UN COMPLEMENTO DEL LIBRO DE CABECERA QUE UTILIZAMOS EN LA CATEDRA DE BIOMATERIALES DENTALES Y BAJO NINGÚN CONCEPTO REEMPLAZA A ÉL NI A LA BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA EN PROGRAMA ANALÍTICO.