ACONDICIONADO DE LAS PRÓTESIS

DEFINICIÓN:

Es devolver la función a la prótesis vieja que trae el paciente.

Preparación previa de la  Prótesis

- Sellado de la cámara de succión

- Nivelación de plano de oclusión

- Rodete oclusión falta de antagonista

- Alargamiento de  Post Daming

- Agregado de dientes

- Extensión distal Agregado elementos

- Recorte de los flancos

- Fracturas

- Rebasados

REHABILITACIÓN DE LA PROTESIS COMPLETA

CONCEPTO:

Rehabilitar es devolver la normalidad estructural y funcional a toda aquella prótesis que la ha perdido.

REPARACIÓN:

Es restaurar una prótesis fracturada o que ha perdido alguna de sus partes, volviéndola nuevamente apta para su uso.

TIPOS DE FRACTURAS

-  Fracturas simple; Son las que tienen una línea de fractura nítida.

-  Fractura compleja: son aquellas en que las fracturas son multiples.

FIJACIÓN

Es la unión de los cabos de fractura, mediante la utilización de cera resinosa, compuesto de modelar verde o la gotita. Para reforzar esta unión, podemos utilizar alambre o fresas para torno, pegándolos en los elementos dentarios.

FIJACIÓN EN FRACTURAS COMPLEJAS

En este caso debemos fijar los trozos que se puedan unir con cera resinosa o compuesto de modelar y luego posicionarla en la boca del paciente y fijarla con algún adhesivo para prótesis. Luego debemos tomar una impresión de arrastre con alginato.

OBTENCIÓN DEL MODELO

Realizando una llave o modelo de yeso.

PREPARACIÓN DE LOS CABOS DE FRACTURA

Desgaste y bisel

COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE REPARACIÓN

Mojamos con monómero toda la zona del bisel. Preparamos acrílico autopolimerizable y lo colocamos fluido cubriendo la fractura y el bisel.

TERMINACIÓN Y PULIDO

Una vez polimerizado el acrílico debemos alisar con un fresón o piedra los excesos de acrílico y luego pulir con un cono de fieltro y piedra pómez, luego debemos pasar un paño con  pasta de alto brillo.

AGREGADO DE ELEMENTOS DENTARIOS

PASOS:

- Impresión y modelo

- cirugía del modelo.

- preparación de la prótesis: (bisel  amplio)

- enfilado y encerado

- confección de la llave de yeso

- preparación del modelo y agregado del material

- terminación y pulido

REBASADO

DEFINICIÓN:

Modificar la adaptación de la superficie basal en contacto con el terreno de soporte y/o la adaptación de los bordes periféricos, con el objeto de restablecer una falta de retención y estabilidad de la prótesis.

REQUISITOS QUE DEBE TENER LA PRÓTESIS A REBASAR:

• plano de oclusión normal

• mucosas no patológicas

• soporte

TIPO DE REBASADO

- Directo

- Indirecto

REBASADO DIRECTO

- Es aquel en el que se utiliza resina autopolimerizable y que se realiza directamente en la boca del paciente.

- Se utiliza para pequeñas correcciones de las bases.

PASOS:

-  preparación de la prótesis

-  preparación del material

-  colocación del material en la prótesis

-  llevar a la boca del paciente

-  presión masticatoria recorte muscular

-  retirar y recortar los excesos

REBASADO INDIRECTO

- Es aquel que utiliza la prótesis del paciente que se debe rebasar como cubeta (remarginado e impresión con silicona) y lo realiza el laboratorio con resina de termopolimerización.

- Se realiza cuando hay grandes modificaciones de las bases.

PASOS:

- desgastes de las prótesis

- remarginado

- impresión

- laboratorio